| 纸箱种类 |  | 纸板代号 | 耐破强度 （kPa） | 边压强度 （N/m） | 戳穿强度 （kg/cm） | 含水量 % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单 瓦 楞 | 1类 | S-1.1 S-1.2 S-1.3 S-1.4 S-1.5 | 588 784 1 177 1 569 1 961 | 4 900 5 800 6 860 7 840 8 820 | 35 50 65 85 100 | 10±2 |
|  | 2类 | S-2.1 S-2.2 S-2.3 S-2.4 S-2.5 | 409 686 980 1 373 1 764 | 4 410 5 390 6 370 7 350 8 330 | 30 45 60 70 80 |  |
|  | 3类 | S-3.1 S-3.2 S-3.3 S-3.4 S-3.5 | 392 588 784 1 177 1 569 | 3 920 4 900 5 880 6 860 7 840 | 30 45 60 70 80 |  |
| 双 瓦 楞 | 1类 | D-1.1 D-1.2 D-1.3 D-1.4 D-1.5 | 786 1 177 1 569 1 961 2 550 | 6 860 7 840 8 820 9 800 10 780 | 75 90 105 128 140 | 10±2 |
|  | 2类 | D-2.1 D-2.2 D-2.3 D-2.4 D-2.5 | 686 980 1 373 1 756 2 158 | 6 370 7 350 8 330 9310 10 290 | 90 85 100 110 130 |  |
|  | 3类 | D-3.1 D-3.2 D-3.3 D-3.4 D-3.5 | 588 784 1 170 1 570 1 960 | 5 880 6 860 7 840 8 820 9 800 | 70 85 100 110 130 |  |